**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   
DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL SIN EMBLEMAS   
DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **ÍNDICE**  **DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS •** **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | **PÁG.** |

**DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS COMÚN**

|  |  |
| --- | --- |
| Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales. | 5 |
| Cartel de identificación de casilla especial. | 6 |
| Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral Consejo Distrital. | 7 |
| Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral Consejo Municipal. | 9 |
| Bolsa para el acta de las y los electores en tránsito | 11 |
| Recibo de entrega de los paquetes electorales del CRyT al Consejo Distrital (Diseño único) | 13 |
|  |  |
| **DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS PARA LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA** |  |
| Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa directiva de casilla de la elección de Gubernatura. | 14 |
| Sobre o bolsa de expediente de casilla de la elección de Gubernatura. | 16 |
| Sobre o bolsa de expediente de casilla especial de la elección de Gubernatura. | 19 |
| Sobre o bolsa para boletas sobrantes de la elección de Gubernatura. | 22 |
| Sobre o bolsa para votos válidos de la elección de Gubernatura. | 25 |
| Sobre o bolsa para votos nulos de la elección de Gubernatura. | 28 |
| Cartel informativo para la casilla de la elección de Gubernatura. | 30 |
| Sobre para el depósito de boletas de la elección de Gubernatura encontradas en otras urnas. | 32 |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES** |  |
| Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa directiva de casilla de la elección de Diputaciones Locales. | 34 |
| Sobre o bolsa de expediente de casilla de la elección de Diputaciones Locales. | 36 |
| Sobre o bolsa de expediente de casilla especial de la elección de Diputaciones Locales. | 39 |
| Sobre o bolsa para boletas sobrantes de la elección de Diputaciones Locales. | 42 |
| Sobre o bolsa para votos válidos de la elección de Diputaciones Locales. | 45 |
| Sobre o bolsa para votos nulos de la elección de Diputaciones Locales. | 48 |
| Cartel informativo para la casilla de la elección de Diputaciones Locales. | 50 |
| Sobre para el depósito de boletas de la elección de Diputaciones Locales encontradas en otras urnas. | 52 |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS** |  |
| Bolsa para boletas entregadas a la o el presidente de mesa directiva de casilla de la elección de Ayuntamientos. | 54 |
| Sobre o bolsa de expediente de casilla de la elección de Ayuntamientos. | 56 |
| Sobre o bolsa de expediente de casilla especial de la elección de Ayuntamientos. | 59 |
| Sobre o bolsa para boletas sobrantes de la elección de Ayuntamientos. | 62 |
| Sobre o bolsa para votos válidos de la elección de Ayuntamientos. | 65 |
| Sobre o bolsa para votos nulos de la elección de Ayuntamientos. | 68 |
| Cartel informativo para la casilla de la elección de Ayuntamientos. | 70 |
| Sobre para el depósito de boletas de la elección de Ayuntamientos encontradas en otras urnas. | 72 |

**DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS**

**COMÚN**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO PARA CASILLAS ESPECIALES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del documento impreso:** | 34 x 21.5 cm |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | digital.  A dos tintas: negro y Pantone Red 032. (2 X 0 tintas). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2000 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:** | Papel autocopiante blanco, en un original y 15 copias:  Original en papel autocopiante CB de 56 g/m2.  Copias intermedias en papel autocopiante CFB de 53 g/m2.  Última copia en papel autocopiante CF de 53 g/m2. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leyenda destino:** | Original: PARA LA BOLSA DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES.  De la 1a. a la 15a. Copia: COPIA PARA LAS REPRESENTACIONES PARTIDISTAS Y DE CANDIDATURA INDEPENDIENTE. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Respaldo:** | Papel Kraftin de 56.5 g/m2 en color amarillo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Encuadernación:** | Engomado por la parte superior o cabeza del documento, con pegamento plástico blanco. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 35 x 22.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de**  **etiqueta para empaque:** | Entidad  Municipio  Nombre del documento  Cantidad por caja o paquete.  Número de caja o paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | 40 juegos por paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 DISTRITOS. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE CASILLA ESPECIAL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del documento impreso:** | 70 x 90 cm. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Digital.  A una tinta: Negro. (1 X 0 tintas). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 50 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:** | Papel Bond 120 g/m2. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En paquetes de papel kraft y sellados con cinta canela. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad.  Municipio.  Nombre del documento.  Cantidad por paquete.  Número de paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | Un paquete por DISTRITO. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 distritos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL CONSEJO DISTRITAL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 25 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 35 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso**: Dos tintas: Negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **Mpa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 28 x 38 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Municipio.  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja.  Número de ID |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR FUERA DEL PAQUETE ELECTORAL CONSEJO MUNICIPAL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 25 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 35 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso**: Dos tintas: Negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **Mpa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 28 x 38 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Municipio.  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja.  Número de ID |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA EL ACTA DE LAS Y LOS ELECTORES EN TRÁNSITO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 25 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 35 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso**: Dos tintas: Negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 50 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **Mpa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 28 x 38 x 10 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Municipio.  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja.  Número de ID |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | 50 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 distritos |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **RECIBO DE ENTREGA DE LOS PAQUETES ELECTORALES DEL CRYT AL CONSEJO DISTRITAL** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del documento impreso:** | 21.5 x 28 cm. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | A una tinta negro (1 x 0 tintas) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | [24] juegos. (2 juegos por distrito) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:** | Papel Bond 75 g. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En paquetes de papel Kraft y sellados con cinta [canela]. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de**  **etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Nombre del documento.  Nombre de la elección  Cantidad por paquete.  Número de paquete.  Número de ID |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 24 juegos por paquete |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en [12] [DISTRITOS]. |

**DOCUMENTACIÓN SIN EMBLEMAS**

**PARA LAS ELECCIONES**

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone **7529U,** negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Nivel 2 o superior, cierre “in-line” con cinta de seguridad que acuse cualquier intento de apertura mostrando el texto “ABIERTO”. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 37.5 X 47.5 X 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Municipio  Nombre del documento  Cantidad por caja  Número de caja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 25 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 35 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7529U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 27.5 x 37.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 100 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 25 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 35 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7529U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En Paquetes de papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito.  Municipio.  Nombre del documento.  Cantidad por paquete.  Número de paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 100 piezas por paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 36 municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 44 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7529U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 32.5 x 46.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 36 distritos y/o municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | **Opción bolsa:**  35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7529U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 37.5 x 47.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 36 distritos y/o municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN DE GUBERNATURA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 44 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7529U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 32.5 x 46.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 36 distritos y/o municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **Cartel informativo para la casilla de la elección DE gubernatura** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del documento impreso:** | 70.6 x 29.5 cm. extendido.  38 x 21.5 cm. armado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Offset.  Anverso: A tres tintas, Magenta, Pantone 720 U y Pantone 7529U.  (3 X 0 tintas) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:** | Multicapa o sulfatada 18 pts O ALGUNA CARTULINA DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES |

|  |  |
| --- | --- |
| **Suaje:** | Con cuatro pestañas como soporte de 5.6 X 10 cm, con terminación triangular; y doblez lateral por lado como se muestra en el esquema de la siguiente página. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En paquetes de papel kraft y sellados con cinta canela. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por paquete.  Número de paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | 500 juegos por paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 36 municipios. |



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **Sobre para el depósito de boletas de la elección DE gubernatura encontradas en otras urnas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del documento impreso:** | 49 x 33.5 cm. extendido.  23 x 31 cm. armado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Offset  Anverso: Pantone 7529U. (1 X 0 tintas). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:** | Bond de 90 g/m2. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Suaje:**  **Solapa:** | Como se muestra en el esquema.  Sin solapa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 23.5 x 31.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio.  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | 500 sobres por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 36 municipios. |

****

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone **7613U,** negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Nivel 2 o superior, cierre “in-line” con cinta de seguridad que acuse cualquier intento de apertura mostrando el texto “ABIERTO”. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 37.5 X 47.5 X 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Municipio  Distrito  Nombre del documento  Cantidad por caja  Número de caja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 DISTRITOS. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 25 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 35 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7613U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 27.5 x 37.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 distritos. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 100 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 25 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 35 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7613U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En Paquetes de papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por paquete.  Número de paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 100 piezas por paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 distritos. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 44 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7613U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 32.5 x 46.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 distritos. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7613U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 37.5 x 47.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 distritos. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES LOCALES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 44 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7613U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 32.5 x 46.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 distritos. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **Cartel informativo para la casilla de la elección DE DIPUTACIONES LOCALES** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del documento impreso:** | 70.6 x 29.5 cm. extendido.  38 x 21.5 cm. armado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Offset.  Anverso: A tres tintas, Magenta, Pantone 720 U y Pantone 7613U.  (3 X 0 tintas) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:** | sulfatada 18 pts |

|  |  |
| --- | --- |
| **Suaje:** | Con cuatro pestañas como soporte de 5.6 X 10 cm, con terminación triangular; y doblez lateral por lado como se muestra en el esquema de la siguiente página. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En paquetes de papel kraft y sellados con cinta canela. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por paquete.  Número de paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | 500 juegos por paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 distritos. |



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **Sobre para el depósito de boletas de la elección DE DIPUTACIONES LOCALES encontradas en otras urnas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del documento impreso:** | 49 x 33.5 cm. extendido.  23 x 31 cm. armado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Offset  Anverso: Pantone 7613U. (1 X 0 tintas). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:** | Bond de 90 g/m2. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Suaje:**  **Solapa:** | Como se muestra en el esquema.  Sin solapa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 23.5 x 31.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | 500 sobres por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por DISTRITO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 12 distritos. |

****

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA BOLETAS ENTREGADAS A LA O EL PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone **7763U,** negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Nivel 2 o superior, cierre “in-line” con cinta de seguridad que acuse cualquier intento de apertura mostrando el texto “ABIERTO”. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 37.5 X 47.5 X 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Municipio  Nombre del documento  Cantidad por caja  Número de caja |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 distritos. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.

(MODIFICACIÓN 6 OCTUBRE)

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 25 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 35 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7763U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 27.5 x 37.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA DE EXPEDIENTE DE CASILLA ESPECIAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 100 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 25 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 35 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7763U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En Paquetes de papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por paquete.  Número de paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 100 piezas por paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA BOLETAS SOBRANTES DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 44 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7763U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 32.5 x 46.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA VOTOS VÁLIDOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 35 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 45 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuelle:** | 17 cm en la parte inferior. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7763U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 37.5 x 47.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **BOLSA PARA VOTOS NULOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro.  Arial.  Helvética. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del material**  **impreso:** | 30 cm de ancho (+2.0 cm; -0.0 cm) x 44 cm de largo (+2.0 cm; -0.0 cm) (Dimensiones internas de la bolsa, sin incluir la cinta de seguridad). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Flexografía  **Anverso:** Tres tintas: Pantone 7763U, negro y blanco como fondo en el área de impresión.  **Reverso:** Una tinta: Negro. |
| **Sustrato:**  **Calibre:**  **Aditivo:**  **% en peso de aditivo:**  **Resistencia de la película de polietileno a la tensión**  **MPa (kgf/ cm2):**  **% de elongación de la película de polietileno:**  **Sellado:**  **Resistencia del sellado a la tensión** **MPa (kgf/cm2):** | Película de polietileno de baja densidad (PEBD) incoloro.  300  Para hacer al plástico reciclable, biodegradable y compostable.  1%.  Longitudinal 16.4 (+/- 3)  Transversal 10.4 (+/- 3)  Longitudinal 210.0 (+/-10)  Transversal 180.0 (+/-10)  Abierto por la parte superior y sellado térmico lateral.  4.0 (+/- 3) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cinta de seguridad:** | Cierre “in-line” con cinta adhesiva de seguridad, que acuse con un texto cualquier intento de apertura. El ancho de la cinta de seguridad debe ser de 2 cm como mínimo. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 32.5 x 46.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en el empaque:** | 500 piezas por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |

NOTA: El arte contiene una etiqueta simulada al centro de la bolsa, sin embargo, este espacio no lleva ninguna impresión.

MODIFICACIÓN 6 OCT

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **Cartel informativo para la casilla de la elección DE AYUNTAMIENTOS** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del documento impreso:** | 70.6 x 29.5 cm. extendido.  38 x 21.5 cm. armado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Offset.  Anverso: A tres tintas, Magenta, Pantone 720 U y Pantone [7763U].  (3 X 0 tintas) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:** | sulfatada 18 pts |

|  |  |
| --- | --- |
| **Suaje:** | Con cuatro pestañas como soporte de 5.6 X 10 cm, con terminación triangular; y doblez lateral por lado como se muestra en el esquema de la siguiente página. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En paquetes de papel kraft y sellados con cinta canela. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por paquete.  Número de paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | 500 juegos por paquete. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |



|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTO:** | **Sobre para el depósito de boletas de la elección DE AYUNTAMIENTOS encontradas en otras urnas** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Formato:** | Illustrator cs.ai. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Fuentes:** | Myriad Pro. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tamaño del documento impreso:** | 49 x 33.5 cm. extendido.  23 x 31 cm. armado. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impresión:** | Offset  Anverso: Pantone 7763U. (1 X 0 tintas). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad a imprimir:** | 2750 piezas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sustrato:** | Bond de 90 g/m2. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Suaje:**  **Solapa:** | Como se muestra en el esquema.  Sin solapa. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Empaque:** | En cajas de cartón corrugado de 23.5 x 31.5 x 30 cm. Con resistencia de 10.4 a 11.6 kg/cm2 y selladas con cinta canela. Para paquetes se utilizará papel kraft. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Textos de identificación de etiqueta para empaque:** | Entidad  Distrito  Municipio  Nombre del documento.  Cantidad por caja.  Número de caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad en**  **el empaque:** | 500 sobres por caja. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación:** | Por MUNICIPIO, de acuerdo al listado de clasificación proporcionado por el Instituto, con base en 33 municipios. |

****